B415400.015.f05	METALEN DAKLUIK MET OPSTEEKLADDER

versie: 001.+   datum: 13-06-2017

1  	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2  	Type: compleet geassembleerd TopAccess dakluik met unieke thermisch gescheiden constructie, met opsteekladder #

\TOP97. \TOP99. \TOP147. \TOP159. \TOP249. \.....

3  	#

\Dagmaat (mm): 900x700. \Dagmaat (mm): 900x900.

\Dagmaat (mm): 1.400x700. \Dagmaat (mm): 1.500x900.

\Dagmaat (mm): 2.400x900. \Dagmaat.....

OPMERKING: 900x700 bij TOP97; 900x900 bij TOP99;

1.400x700 bij TOP147; 1.500x900 bij TOP159; 2.400x900

bij TOP249

4	#

\Opstandhoogte (mm): 330.

5	#

\Materiaal: RVS-plaat materiaal (AISI 304 o.g.),

PIR (Rc-waarde 7,22 m2K/W) voorzien van glasvliescachering .

6	#

\U-waarde luik (EN-ISO 10077-2) (W/(m2K): 0,21.

7	#

\Toegestane Windbelasting (EN 12211) (Pa): 2400.

8	#

\Waterdichtheid (EN 12211) (Pa): 750.

9	#

\Geluidswering(EN-ISO 10140-1) (dB): 23.

10	#

\Toegestane Sneeuwbelasting (EN 1991-1-3) (N/m2): 950

11	#

\Toegestane stootbelasting (EN 1991-1-1) (kNm): 0,35

12	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

13	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

14	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

15  #

\............

16	#

\Opsteekladder:

17  	#

\- aluminium opsteekladder, (EN 131): 1-delige uitvoering.

\- aluminium opsteekladder, (EN 131): 2-delige uitvoering.

\- aluminium opsteekladder, (EN 131): 3-delige uitvoering.

18  	#

\- verdiepingshoogte (mm): .....

\- verdiepingshoogte.....

19  	#

\- voorziening: railinghaken en beveiligingsslot met

sleutel, aan de ladder gemonteerd; voor aanhaken

aan trede in dakluik.

20  	#

\.....

21  	#

\Toebehoren luik:

22  	#

\- rvs scharnieren.....

23  	#

\- handgreep, buitenzijde luik.....

24  	#

\- handgrepen, binnenzijde luik.....

25  	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

26  	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

27  	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

28  	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

29  	#

\.....

30  	#

\Toebehoren ladder:

31  	#

\- RVS trede, met bevestigingsmateriaal, voor

bevestiging in de opstand van het dakluik.

32  	#

\- 2 stuks ophangbeugels, zonder slot, voor weghangen

ladder na gebruik.

\- 2 stuks ophangbeugels, waarvan 1 stuks met ketting

en hangslot, voor weghangen ladder na gebruik.

33  	#

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels.

34  	#

\.....