B415400.015.f03	METALEN DAKLUIK MET SCHAARTRAP

versie: 001+   datum: 13-06-2017

1	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2	Type: compleet geassembleerd TopAccess dakluik met unieke thermisch gescheiden constructie, met schaartrap

#

\TOP159.

3	#

\Dagmaat (mm): 1500x900.

Lange zijde is scharnierzijde.

4	#

\Opstandhoogte (mm): 330.

5	#

\Materiaal: RVS-plaat materiaal (AISI 304 o.g.),

PIR (Rc-waarde 7,22 m2K/W) voorzien van glasvliescachering .

6	#

\U-waarde luik (EN-ISO 10077-2) (W/(m2K): 0,21.

7	#

\Toegestane Windbelasting (EN 12211) (Pa): 2400.

8	#

\Waterdichtheid (EN 12211) (Pa): 750.

9	#

\Geluidswering(EN-ISO 10140-1) (dB): 23.

10	#

\Toegestane Sneeuwbelasting (EN 1991-1-3) (N/m2): 950

11	#

\Toegestane stootbelasting (EN 1991-1-1) (kNm): 0,35

12	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

13	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

14	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

15  #

\........

16	#

\Schaartrap:.

17	#

\- metalen schaartrap, overeenkomstig EN 14975.

18	#

\- plafondhoogte (mm): ..... \- plafondhoogte.....

OPMERKING: plafondhoogte, max. 3.250 mm, gemeten

vanaf bovenzijde afgewerkte vloer tot onderzijde

afgewerkt plafond.

19	#

\- Raveelbakmaat (mm): 1300x900.

OPMERKING: raveelbakmaat=daksparing; 1300x900 bij

TOP159

20	#

\.....

21	#

\Toebehoren luik:

22	#

\- rvs scharnieren.....

23	#

\- handgreep, buitenzijde luik.....

24	#

\- handgrepen, binnenzijde luik....

25	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

26	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

27	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

28	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

29	#

\.....

30	#

\Toebehoren schaartrap:

31	#

\- bedieningsoog en bedieningsstok met haak.

32  #

\- telescopische leuning.

33  #

\- houvast, tijdens op- en aflopen.

34 #

\- Traptreden:  voorzien van antislip profilering (340 x 120 mm).

35 #

\- Plafondluik: onbehandeld hout t.b.v. afdekken van de schaartrap in het  plafond.

36  #

\- voorziening voor plenumoverbrugging.....

OPMERKING: indien afstand tussen plafond en dak te

groot is voor één stap. max. 1100 mm

37  #

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels;

betontegels niet meegeleverd.

38  #

\.....